Soutenance de Thèse
Paramètres matériau pour la simulation de transistors à hétérojonctions
Si/SiGe et Si/SiGeC
Marc Michaillat
octobre 2006 – octobre 2009

---
Partenariat ST/IEF
STMicroelectronics
Crolles
Responsable de thèse:
D. Rideau [Groupe TCAD]
IEF CNRS
Orsay
Directeur de thèse:
F. Aniel [Groupe NAEL]

---
Plan
1. Problématique
2. Méthode Monte Carlo
3. Simulation du transport dans un semiconducteur IV: Si et Ge
4. Modélisation des effets d'alliage dans SiGeC
5. Modélisation des effets du dopage
6. Paramètres matériau & modèles analytiques
1. Problématique
2. Méthode Monte Carlo
3. Simulation du transport dans un semiconducteur IV: Si et Ge
4. Modélisation des effets d'alliage dans SiGeC
5. Modélisation des effets du dopage
6. Paramètres matériau & modèles analytiques

---
I. Problématique
Structure du TBH SiGe:C
- Les Transistors Bipolaires à Hétérojonctions (TBH) avancés utilisent des bases de SiGeC déposées sur substrat de Silicium
- La simulation rigoureuse de ces dispositifs TBH nécessite la détermination des propriétés électroniques des alliages SiGeC

---
I. Problématique
Quels alliages SiGeC ?
- Si1−x−yGexCy est un alliage ternaire aléatoire aux propriétés semiconductrices
- On détermine le domaine des compositions {x,y} à étudier :
  - 0 ≤ x ≤ 50 %
  - 0 ≤ y ≤ 2 %
- Domaine des dopages :
  - NA ≤ 102 0 cm- 3
  - ND ≤ 102 0 cm- 3

---
I. Problématique
Quelles propriétés électroniques ?
- Paramètres de structure de bande :
  - Bande interdite {Eg }
  - Masses effectives de DOS {mc∗ , mv∗}
- Propriétés de transport des charges à champ faible :
  - Mobilité ohmique {μe , μh }
- Propriétés de transport des charges à champ fort :
  - Vitesse de saturation {ves a t , vhs a t }
  - Temps de relaxation de l'énergie {τe , τh }

---
Plan
1. Problématique
2. Méthode Monte Carlo
3. Simulation du transport dans un semiconducteur IV: Si et Ge
4. Modélisation des effets d'alliage dans SiGeC
5. Modélisation des effets du dopage
6. Paramètres matériau & modèles analytiques
1. Problématique
2. Méthode Monte Carlo
3. Simulation du transport dans un semiconducteur IV: Si et Ge
4. Modélisation des effets d'alliage dans SiGeC
5. Modélisation des effets du dopage
6. Paramètres matériau & modèles analytiques

---
II. Méthode Monte Carlo
Principe de la méthode
1/2
- Calcul Monte Carlo (MC) = calcul numérique employant des techniques probabilistes
- Utilisation de nombres aléatoirement distribués
- Ex. Calcul de la superficie d'une aire quelconque Ax
A_{x} = {N_{x}} over {N_{tot}} times A_{tot}

---
II. Méthode Monte Carlo
Principe de la méthode
2/2
- Avantages :
- Polyvalence de l'outil MC
- Adapté aux problèmes complexes (non-analytiques)
- Utilisation répandue & nombreuses publications disponibles
- Inconvénients :
- Forte puissance de calcul requise
- Délais de convergence élevés
- Résultats affectés par une incertitude statistique
%DELTA A_{x} prop 1 over sqrt{ N_{tot} }

---
II. Méthode Monte Carlo
Application au transport électronique
1/2
- Simulation MC permet de modéliser le mouvement des porteurs de charge libres (électrons & trous) au sein d'un cristal semiconducteur
- Trajectoire de chaque particule est décomposée en phases successives de 2 types distincts :
  - Accélérations balistiques sous l'action d'une force motrice
    Ex. champ électrique, magnétique, etc.
  - Diffusions induites par des potentiels perturbateurs
    Ex. phonons, impuretés ionisées, impuretés neutres, centres de recombinaison, potentiel de surface, potentiel d'alliage, collisions inter-porteurs, ionisation par choc, etc.

---
II. Méthode Monte Carlo
Application au transport électronique
2/2
Propagation dans l'espace réciproque
Propagation dans l'espace réel
ky
y
kx
x

---
II. Méthode Monte Carlo
Technique 'Full-Band'
1/3
- Structure Full-Band (FB) = description numérique de la structure de bande
- Nécessite un schéma de discrétisation de l'espace réciproque pour stocker localement la relation de dispersion E = Eν (kx , ky , kz)
- Emploi d'un maillage tétraédrique de la 1è r e zone de Brillouin
- Généré par un logiciel industriel (Synopsys Mesh)
- Utilisation de 2 maillages spécifiques pour les bandes de valence (BV) et de conduction (BC), adaptés à leurs géométries respectives

---
II. Méthode Monte Carlo
Technique 'Full-Band'
2/3
Maillage BV
Bande LH [Si]
Iso-E @ 1 eV
Distribution trous [Si]
Fx = 1 kV/cm
Distribution trous [Si]
Fx = 100 kV/cm
1/8 è m e ZdB

---
II. Méthode Monte Carlo
Technique 'Full-Band'
3/3
Maillage BC
Bandes 1&2 [Ge]
Iso-E @ 500 meV
Distribution électrons [Ge]
Fx = 1 kV/cm
Distribution électrons [Ge]
Fx = 100 kV/cm
1/8 è m e ZdB

---
Plan
1. Problématique
2. Méthode Monte Carlo
3. Simulation du transport dans un semiconducteur IV: Si et Ge
4. Modélisation des effets d'alliage dans SiGeC
5. Modélisation des effets du dopage
6. Paramètres matériau & modèles analytiques
1. Problématique
2. Méthode Monte Carlo
3. Simulation du transport dans un semiconducteur IV: Si et Ge
4. Modélisation des effets d'alliage dans SiGeC
5. Modélisation des effets du dopage
6. Paramètres matériau & modèles analytiques

---
III. Simulation du transport dans Si & Ge
Structure de bande
- Dispersions du Si & Ge calculées par méthode Tight-Binding
- Simulations MC incluent 5 BC et 3 BV (HH, LH, SO)
Si bulk
Ge bulk

---
III. Simulation du transport dans Si & Ge
Interaction porteur-phonon
1/3
- Probabilité d'interaction dépendante du vecteur d'onde incident :
  - Dispersion phononique quadratique isotrope :
  - Intégrales de recouvrement analytiques :
  - Potentiels de déformation empiriques :
P_{%eta,%nu}(k)=sum csub{%nu',m} {%pi over {%rho cdot %omega_{%eta}(q_m)}} %DELTA_{%eta}^2 times {lline %IOTA(k,k_m^') rline}^2 times [n_{%eta}(q_m) + 1/2 +- 1/2] times D_m(E_{%nu'}^')
%omega_{%eta}(vec q)=%omega_0 + v_s q + c q^2
I_h(%nu,%nu';%theta)=1/2 sqrt{A_{%nu %nu'} + B_{%nu %nu'} cos^2 %theta }
%DELTA_{op}(E_{%nu})=sqrt{A_{op} + B_{op} cdot E}

---
III. Simulation du transport dans Si & Ge
Interaction porteur-phonon
2/3
Probabilité d'interaction électron-phonon
Si bulk
T = 300 K
Ge bulk
T = 300 K

---
III. Simulation du transport dans Si & Ge
Interaction porteur-phonon
3/3
Probabilité d'interaction trou-phonon
Si bulk
T = 300 K
Ge bulk
T = 300 K

---
III. Simulation du transport dans Si & Ge
Ionisation par choc
- Probabilité d'ionisation modélisée par une formule de Keldysh :
  - Paramètres P0 , E0 , α0 ajustés sur des calculs ab initio
  - Distribution gaussienne paramétrée de l'état post-ionisation
P_{ii}(E)=P_0 times (E-E_0)^{%alpha_0}

---
III. Simulation du transport dans Si & Ge
Simulation vs. Mesure
Validation des modèles MC par comparaison avec plusieurs données expérimentales :
Vitesse de dérive
[Si/e-]
Coefficient d'ionisation
[Si/e-]
Efficacité quantique
[Si/e-]

---
Plan
1. Problématique
2. Méthode Monte Carlo
3. Simulation du transport dans un semiconducteur IV: Si et Ge
4. Modélisation des effets d'alliage dans SiGeC
5. Modélisation des effets du dopage
6. Paramètres matériau & modèles analytiques
1. Problématique
2. Méthode Monte Carlo
3. Simulation du transport dans un semiconducteur IV: Si et Ge
4. Modélisation des effets d'alliage dans SiGeC
5. Modélisation des effets du dopage
6. Paramètres matériau & modèles analytiques

---
IV. Modélisation des effets d'alliage dans SiGeC
Etat de contrainte biaxiale
- Si1−x−yGexCy épitaxié sur substrat Si est biaxialement contraint
- Tenseur de déformation ε dépend des fractions molaires x et y :
ax , y> aS i
ax , y< aS i
ax , y= aS i
ε‖ <0
ε⊥>0
ε‖ >0
ε⊥<0
ε‖ =0
ε⊥=0
Compression
Tension
Compensation

---
IV. Modélisation des effets d'alliage dans SiGeC
Structure de bande du SiGeC
- Structure de bande du Si1−xGex calculée par méthode Tight-Binding
- Dans Si1−x−yGexCy , la fraction molaire y en C est prise en compte via le tenseur de déformation εx , y: E(k) = Eν (x , εx , y , k)
SiGe bulk
SiGe/Si

---
IV. Modélisation des effets d'alliage dans SiGeC
Diffusion sur potentiel d'alliage
- Présence d'un potentiel perturbateur supplémentaire dans les alliages aléatoires : le potentiel d'alliage
- Nécessité d'un modèle de diffusion spécifique aux alliages ternaires
- Probabilité de diffusion sur potentiel d'alliage modélisée selon :
  - P ∝ D(E) : Densité d'Etats à l'énergie E
  - US i−G e, US i−C = potentiels d'alliage effectifs
      paramètres empiriquement calibrés
P_{alloy}(x,y,E)={2 %pi} over {hbar} %OMEGA_c cdot D(E) cdot [x(1-x) cdot U_{Si-G{e}}^2 +y(1-y) cdot U_{Si-C}^2 -2xy cdot U_{Si-G{e}} cdot U_{Si-C}]

---
IV. Modélisation des effets d'alliage dans SiGeC
Simulation vs. Mesure
Calibration du modèle par confrontation aux mesures de mobilité dans SiGe et SiC :
µe [Si1 – xGex ]
µe [Si1 – yCy ]
US i - G e= 0,4 eV
US i - C= 2,8 eV

---
Plan
1. Problématique
2. Méthode Monte Carlo
3. Simulation du transport dans un semiconducteur IV: Si et Ge
4. Modélisation des effets d'alliage dans SiGeC
5. Modélisation des effets du dopage
6. Paramètres matériau & modèles analytiques
1. Problématique
2. Méthode Monte Carlo
3. Simulation du transport dans un semiconducteur IV: Si et Ge
4. Modélisation des effets d'alliage dans SiGeC
5. Modélisation des effets du dopage
6. Paramètres matériau & modèles analytiques

---
V. Modélisation des effets du dopage
Interaction porteur-impureté ionisée
1/2
- Probabilité d'interaction assimilée à la fréquence de relaxation du moment :
  - Section de relaxation du moment σM calculée par méthode Phase-Shift (PS) :
  - Etat post-interaction du porteur généré par randomisation iso-énergie
- L'emploi de fréquences de relaxation du moment permet d'améliorer significativement l'efficacité de l'algorithme MC
- La méthode PS est sensible au signe du potentiel coulombien diffuseur (attractif / répulsif)
P_{imp}=P_M cdot N_i cdot v(k) cdot %sigma_M
%sigma_M={4 %pi} over k^2 sum from{l=0} to{infinity} (l+1) sin^2(%delta_{l} - %delta_{l+1})

---
V. Modélisation des effets du dopage
Interaction porteur-impureté ionisée
2/2
Formalisme PS fournit une distinction physique entre porteurs minoritaires et porteurs majoritaires
Ex. électrons dans Si dopé N/P

---
V. Modélisation des effets du dopage
Principe d'exclusion de Pauli
- Principe d'exclusion de Pauli (PEP) modélisé suivant la méthode de Lugli-Ferry
- Réjection stochastique appliquée à la probabilité d'occupation de l'état post-interaction
- Modélisation du PEP permet de décrire les effets de la dégénérescence aux fortes concentrations dopantes :
Probabilité d'occupation
[Si/e-/300 K]

---
V. Modélisation des effets du dopage
Simulation vs. Mesure
Validation des modèles MC par comparaison avec les mesures de mobilité en fonction du dopage :
Mobilité ohmique
[Si/e-/300 K]
Mobilité ohmique
[Si/h+/300 K]

---
Plan
1. Problématique
2. Méthode Monte Carlo
3. Simulation du transport dans un semiconducteur IV: Si et Ge
4. Modélisation des effets d'alliage dans SiGeC
5. Modélisation des effets du dopage
6. Paramètres matériau & modèles analytiques
1. Problématique
2. Méthode Monte Carlo
3. Simulation du transport dans un semiconducteur IV: Si et Ge
4. Modélisation des effets d'alliage dans SiGeC
5. Modélisation des effets du dopage
6. Paramètres matériau & modèles analytiques

---
VI. Paramètres matériau & modèles analytiques
Mobilité à faible champ
1/2
- Un modèle analytique est développé pour la mobilité μ des porteurs dans les alliages SiGeC contraints sur Si :
  - Paramètres Cx , Cy , Cx y, Cχ ajustés sur résultats MC
  - Paramètres spécifiques pour les composantes μ∥ et μ⊥ du tenseur de mobilité
  - Paramètres spécifiques pour les porteurs minoritaires et majoritaires
  - Paramètres spécifiques pour les 2 types de porteurs (électrons & trous)
1 over %mu = (1-x) over %mu^{Si} + x over %mu^{G{e}} + left [ {x(1-x)} over C_x + {y(1-y)} over C_y - {xy} over C_{xy} right ] 1 over {C_{%chi}}

---
VI. Paramètres matériau & modèles analytiques
Mobilité à faible champ
2/2
Ex. Mobilité des électrons dans les alliages SiGeC intrinsèques contraints sur substrat Si
SiC/Si
SiGe10%C/Si
SiGe20%C/Si

---
VI. Paramètres matériau & modèles analytiques
Temps de relaxation de l'énergie
- Un modèle analytique est développé pour le temps de relaxation τ de l'énergie des porteurs dans les alliages SiGe :
- Ex. τ des trous dans SiGe
%tau = (%tau_0 + %tau_1 x) times left [ 1 - exp left (-C_0 T_C over T_L right ) + left ( T_C over T_L right )^{-1} right ]

---
VI. Paramètres matériau & modèles analytiques
Simulation d'un TBH SiGe:C
- Implémentation des modèles avancés pour les paramètres de transport des alliages SiGeC (μ, τ, Eg) au sein d'un simulateur hydrodynamique industriel (Synopsys Sentaurus)
- Comparaison des influences respectives des modèles par défaut et avancés sur les caractéristiques électriques statiques et dynamiques d'un HBT SiGe:C NPN :

---
Conclusion
- MC Full-Band SiGeC
- Modèle de diffusion sur potentiel d'alliage étendu aux alliages ternaires
- Modèle de diffusion sur impureté ionisée basé sur le formalisme Phase-Shift
- Inclusion du PEP
- Tenseur de mobilité anisotrope dans les alliages SiGe contraints sur Si, dopés P ou N
- Temps de relaxation de l'énergie dans les alliages SiGe
- Implémentation des modèles au sein de simulateurs d'ingénierie TCAD
Simulation Monte Carlo
Modèles de transport dans SiGeC

---
Publications de l'auteur
- M. Michaillat, D. Rideau, F. Aniel, C. Tavernier, H. Jaouen, Monte Carlo-Based Analytical Models For Electron and Hole Electrical Parameters in Strained SiGeC Alloys, Proc. SISPAD 2009
- M. Michaillat, D. Rideau, F. Aniel, C. Tavernier, H. Jaouen, Monte Carlo simulation of high-energy transport of electrons and holes in bulk SiGeC alloys, Proc. EDISON 16
- M. Michaillat, D. Rideau, F. Aniel, C. Tavernier, H. Jaouen, Full-Band Monte Carlo investigation of hole mobilities in SiGe, SiC and SiGeC alloys, Proc. E-MRS 2009
- E. Ramirez-Garcia, M. Michaillat, N. Zerounian, P. Crozat, P. Chevalier, A. Chantre, F. Aniel, Etude expérimentale et modélisation de TBH SiGe, Proc. JNM 2009
- E. Ramirez-Garcia, M. Michaillat, F. Aniel, N. Zerounian, M. Enciso-Aguilar, D. Rideau, Hydrodynamic modeling of SiGe:C HBT based on Full-Band Monte Carlo minority and majority carrier transport parameters, Solid-State Electron., submitted for publication
- D. Rideau, M. Feraille, M. Michaillat, C. Tavernier, H. Jaouen, Transport masses in strained silicon MOSFETS with different channel orientations, Proc. SISPAD 2008

---
Fin
Merci de votre attention.
Questions?